### ОБРАБОТКА КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО ТЕПЛОТЕ СМЕШЕНИЯ В СИСТЕМЕ Ag-Ge С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛЕЙ РАСТВОРОВ

А.С. Быков, А.В. Колмогорова*, Э.А. Пастухов

Институт металлургии УрО РАН, г. Екатеринбург, a.s.bykov54@mail.ru, past@imet.mplik.ru;

*УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург,

anna-kolmogorova@rambler.ru

Сплавы на основе серебра и германия широко используются в электронной промышленности. Сплавы Ag-Ge имеют также хорошие перспективы для использования в качестве бессвинцовых припоев, могут применяться для соединения металлов друг с другом за счет процесса диффузии [1]. Поэтому изучение их свойств полезно для совершенствования технологий получения и обработки этих сплавов.

Ранее нами была измерена методом дроп-калориметрии на высокотемпературном термоанализаторе SETARA HT 1500 теплота смешения Hmix сплавов Ag-Ge при температуре 1273 К [2]. Найденные величины Hmix показаны точками на рис. 1 в сравнении с данными других авторов. Можно увидеть, что литературная информация неоднозначно характеризует изучаемую систему: наши результаты качественно согласуются с экспериментальными данными [3, 4], полученными при 1250 K, но существенно отличаются от расчетных величин теплоты смешения [5] также для 1250 K.

К настоящему времени предпринято довольно большое число попыток математического описания термодинамических свойств растворов в широком диапазоне температур и составов [6-10]. Однако независимые модельные расчеты требуют большого количества дополнительной информации о свойствах системы (параметры взаимодействия, энергия взаимообмена и т.д.) и эти данные, к сожалению, в справочной литературе имеются не всегда. Остается возможной оценка параметров взаимодействия компонентов в системе путем аппроксимации экспериментальных данных с наложением различных ограничений и допущений, вытекающих из той или иной модели растворов.

Ниже для описания полученных результатов будут применены наиболее распространенные и относительно несложные модели растворов (регулярный и субрегулярный растворы в разных приближениях). Что касается модели ассоциированного раствора, то в связи с отсутствием в системе устойчивого химического соединения (то есть отсутствием сильного взаимодействия между компонентами), трудно ожидать, что эта модель подойдет для описания системы Ag-Ge.

Модели регулярного раствора. Энтальпия смешения регулярного раствора определяется в случае нулевого приближения по уравнению [7]:

,	(1)

в котором NA – число Авогадро, X – мольные доли компонентов, Wo= const – параметр взаимодействия. Параметр Wo находили из экспериментальных данных по Hexp как среднее арифметическое параметров взаимодействия для каждого i-го состава сплава:

,

где .

В итоге был получен Wo = 1,515(10-23. Подстановка этой величины в уравнение (1) дает кривую Hmix, показанную на рис. 2 сплошной тонкой линией.

Для квазихимического приближения модели регулярного раствора необходимо знать уже два параметра взаимодействия. Уравнение для расчета в квазихимическом приближении имеет вид [7]:

,	(2)

где R – универсальная газовая постоянная, T –температура, Wo и Wo1 – параметры, не зависящие от состава. Параметр Wo был найден при расчете свойств системы по нулевому приближению. Параметр же Wo1 находили из Wo и Hexp как среднее для всех составов сплава:

,

.

В результате вычислений был получен Wo1 = (7,079(10-18. В данном случае оказалось, что подстановка Wo и Wo1 в уравнения (2) не дает сколько-нибудь заметных изменений по сравнению с рассмотренным выше нулевым приближением. Новая кривая (треугольные точки) практически сливается на рис. 2 с предыдущей.

Модели субрегулярного раствора. Согласно [10] заметная асимметрия концентрационной зависимости термодинамических свойств раствора требует учета влияния состава раствора на энергию взаимообмена. Предположение о линейной зависимости энергии взаимообмена от состава приводит к выражению [7]:

(3)

или, с учетом, что XAg=1-XGe,

.

Путем аппроксимации экспериментальных величин Hexp/(NA(XAg(XGe) функцией вида y(x) = a + b(x при помощи метода наименьших квадратов были найдены значения Wo = -3,794(10-24 и W1 = 3,583(10-23, входящие в состав коэффициентов степенной зависимости. Результаты расчета теплоты смешения по уравнению (3) с использованием найденных параметров показаны на рис. 2 пунктиром.

Еще более сложная зависимость теплоты смешения от концентрации компонентов может быть получена в случае учета не только парных, но и тройных взаимодействий частиц в растворе. Для этого случая уравнение теплоты смешения приобретает вид [7]:

,	(4)

где α1 и α2 – параметры, определяемые структурными и объемными изменениями, а также учитывающие конфигурационный вклад в энтальпию смешения. “Эффект упорядочения” влияет на Hmix главным образом через параметр α3. При условии  α1=α2  и α3=0 выражение (4) переходит в уравнение для Hmix регулярного раствора, при α1 ≠ α2  - для теплоты смешения субрегулярного раствора. Поскольку при коэффициенте α3 в выражении (4) стоит знак минус, то слагаемое α3(X12(X22 характеризует отрицательные отклонения от модели субрегулярного раствора.

Для определения параметров  уравнение (4) представляли в виде:

,

аппроксимировали экспериментальные значения Hexp/(XAg(XGe) функцией y(x) = a + b(x + c(x2 при помощи метода наименьших квадратов и находили коэффициенты a, b, c. Отсюда были получены величины 1 = -11,5577; 2 = 11.9375; 3 = -44.4261. Результаты расчета теплоты смешения по уравнению (4) показаны на рис. 2 сплошной жирной линией.

Можно увидеть, что обработка данных опыта в рамках модели субрегулярного раствора, учитывающей тройные взаимодействия, дает наилучшие результаты из всех опробованных вариантов.

- Патент 2124973 Российской Федерации, B23K35/30, C22C5/08. Способ соединения элементов с помощью серебряно-германиевых сплавов и используемый в нем серебряно-германиевый сплав. Джонс Питер Гэмон (Великобритания). 1999.

- А.С. Быков, Э.А. Пастухов. Калориметрические исследования термодинамических свойств жидких металлических сплавов. Физическая химия и технология в металлургии: [Сб. трудов конференции]. Екатеринбург: УрО РАН, 2005. – с. 49-54.

- R. Hultgren, R. L. Orr, P. D. Anderson, K. K. Kelley Selected Values of Thermodynamic Properties of Metals and Alloys. J. Wiley: New York, 1963

- O. Кубашевский, С.Б. Олкок. Металлургическая термохимия. - М.: Металлургия, 1982. - 391 с.

- К. Ю. Шуняев, Н. К. Ткачев, А. Н. Мень. Особенности концентрационных зависимостей термодинамических функций смешения жидких сплавов с трехчастичным взаимодействием. Расплавы: 1, 1989, с. 59 – 64.

- В.М. Глазов, Л.М. Павлова. Химическая термодинамика и фазовые равновесия. – М.: Металлургия, 1981. – 336 с.

- В.М. Глазов, Л.М. Павлова. Химическая термодинамика и фазовые равновесия. 2-ое издание, переработанное и дополненное.– М.: Металлургия, 1988. – 560 с.

- И. Пригожин, Р. Дефэй. Химическая термодинамика. – Новосибирск: «Наука». Сибирское отделение, 1966. – 508 с.

- Р. Фаулер, Э. Гуггенгейм. Статистическая термодинамика. – М.: ИЛ, 1949. – 612 с.

- К.Льюис. Химическая термодинамика материалов. – М.: Металлургия, 1989. – 503 с.

# Text boxes

Рис. 1. Результаты определения теплоты смешения Ag-Ge в сравнении с данными других авторов

Рис. 2. Аппроксимация экспериментальных данных с использованием различных моделей растворов.